Нормируемый химический состав углеродистых сталей

обыкновенного качества по ГОСТ 380-71

| Марка Стали | Содержание элементов,% |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C | Mn | Si | P | S |
|  |  |  |  | не более |  |
| Ст0 | Не более 0,23 | - | - | 0,07 | 0,06 |
| Ст2пс Ст2сп | 0,09...0,15 | 0,25...0,50 | 0,05...0,07 0,12...0,30 | 0,04 | 0,05 |
| Ст3кп Ст3пс Ст3сп Ст3Гпс | 0,14...0,22 | 0,30...0,60 0,40...0,60 0,40...0,65 0,80...1,10 | не более 0,07 0,05...0,17 0,12...0,30 не более 0,15 | 0,04 | 0,05 |
| Ст4кп Ст4пс Ст4сп | 0,18...0,27 | 0,40...0,70 | не более 0,07 0,05...0,17 0,12...0,30 | 0,04 | 0,05 |
| Ст5пс Ст5сп | 0,28...0,37 | 0,50...0,80 | 0,05...0,17 0,12...0,35 | 0,04 | 0,05 |
| Ст5Гпс | 0,22...0,30 | 0,80...1,20 | не более 0,15 | 0,04 | 0,05 |