Нормируемые показатели механических свойств углеродистых сталей

обыкновенного качества по ГОСТ 380-71

| Марка стали | Предел прочности (временное сопротив-ление) σв, МПа | Предел текучести σт, МПа |  |  | Относительное удлинение коротких образцов δ5, % |  |  | Изгиб на 180o при диаметре оправки d |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Толщина образца s, мм |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | до 20 | 20…40 | 40… 100 | до 20 | 20… 40 | 40… 100 |  | до 20 |
| Ст0 | 310 | - | - | - | 23 | 22 | 20 |  | d=2s |
| ВСт2пс ВСт2сп | 340…440 | 230 | 220 | 210 | 32 | 31 | 29 |  | d=0 (без оправки) |
| ВСт3кп ВСт3пс ВСт3сп ВСт3Гпс | 370…470 380…490 380…500 | 240 250 250 | 230 240 240 | 220 230 230 | 27 26 26 | 26 25 25 | 24 23 23 |  | d=0,5s |
| ВСт4кп ВСт4пс ВСтГ4сп | 410…520 420…540 | 260 270 | 250 260 | 240 250 | 25 24 | 24 23 | 22 21 |  | d=2s |
| ВСт5пс ВСт5сп ВСт5Гпс | 500…640 460…600 | 290 290 | 280 280 | 270 270 | 20 20 | 19 19 | 17 17 |  | d=3s |

Примечания: 1. Для листовой и фасонной стали толщиной s>= 20 мм значение предела текучести допускается на 10МПа ниже по сравнению с указанным. 2. При s<20 мм диаметр оправки увеличивается на толщину образца.